ДОДАТОК Г

ФІЗИЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЕПОКСИДНОЇ  СИСТЕМИ

«SR 1620 + SD 2625» АРМОВАНОЇ СКЛОТКАНИНОЮ «E-СКЛО»

Таблиця Д.Г.1 — Фізичні характеристики епоксидної системи для ламінації SR 1620 + SD 2625 [26, 27]

| Параметр | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Розтяг |
| Модуль пружності | МПа | 3540 |
| Максимальний опір | МПа | 79 |
| Опір на розрив | МПа | 78 |
| Відносне подовження при максимальному опорі | % | 3 |
| Відносне подовження при розриві | % | 3,1 |
| Згинання |
| Модуль пружності | МПа | 3300 |
| Максимальний опір | МПа | 120 |
| Відносне подовження при максимальному опорі | % | 4,7 |
| Відносне подовження при розриві | % | 6,9 |
| Ударна в'язкість по Шарпі |
| Стійкість | кДж/м2 | 26 |
| Густина |
| Густина | кг/м3 | 1130 |

Таблиця Д.Г.2 — Основні характеристики склотканини «E-скло» [28]

| Параметр | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Густина |
| Густина | кг/м3 | 2540 |
| Розтяг |
| Модуль пружності | ГПа | 74 |
| Максимальний опір | МПа | 3448 |
| Модуль зсуву | ГПа | 30 |
| Коефіцієнт Пуассона | о.е. | 0,25 |
| Відносне подовження при розриві | % | 4,8 |
| Коефіцієнт розширення при 20 °С | °С-1∙10-5 | 0,5 |

Таблиця Д.Г.3 — Основні характеристики склотканини «Glas fabric 80 g/m² (Silane, twill)»

| Параметр | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Густина | кг/м2 | 0,08 |
| Об’єм волокон | % | 35 |
| Товщина тканини | м | 0,0007 |

Об’ємна частка епоксидної системи до склотканини відноситься як 1:1. Розрахуємо густину суміші:

| кг/м3, | (Г.1) |
| --- | --- |

Згідно [29], максимальне напруження на розтяг вздовж ліній волокон , залежить від об’ємної частки волокон :

| , | (Г.2) |
| --- | --- |

де  – напруження в матриці в момент розриву волокон.

| , | (Г.3) |
| --- | --- |

де ,  – модулі пружності епоксидної системи та склотканини.

| Па, |  |
| --- | --- |

| Па. |  |
| --- | --- |

Таблиця Д.Г.4 — Основні характеристики ламінату

| Параметр | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- |
| Густина | кг/м3 | 1835 |
| Товщина ламінату | м | 0,00088 |
| Опір на розрив | ГПа | 1,31 |