| Результаты теста Генератора 35 кг, 60 катушек проводом 0,5 мм в эпоксидном блине 12 мм между 20-ю парами трапецеидальных неодимов толщиной 10 мм, длиной 60 и шириной 20/40 мм. =GrafBorisfen@mail.ru= |
| --- |
| об/ мин | Нагрузка отдельных фаз лампами накаливания |  | Трехфазное напряжение звездой АВСО (Мощность = сумме трех произведений токов на напряжение всех трех фаз) |
|  | 300 w | 300 w | 2х | 2х | 3х | 3х | Фазное напряжение | Переменный ток в разрыве | Ток ПАРАЛЛЕЛЬНО! ТЭНу | Мощность общая |
|  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | при линейном напряжении на этом ТЭНе |  |
|  | U [В] | F [кг] | U [В] | F [кг] | U [В] | F [кг] | U [В] АВ | U [В] ВС | U [В] АС | I [А] А | I [А] В | I [А] С | I/U ОА [Амп/В] | I/U ОВ [Амп/В] | I/U ОС [Амп/В] | F [кг] | Реал | Теор |
| 12,5 | 8 | 2,64 | 7 | 3,78 | 5 | 5,06 | 7 | 7 | 7 | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,4/? | 0,4/? | 0,4/? | 3,08 |  |  |
| 16 | 10 | 2,6 | 10 | 4,18 | 10 | 5,66 | 10 | 10 | 10 | 0,31 | 0,31 | 0,3 | 0,55/6,4 | 0,53/6,4 | 0,55/7,1 | 3,92 |  |  |
| 20 | 13 | 2,6 | 12 | 4,64 | 10 | 6,68 | 11 | 11 | 11 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,77/? | 0,76/? | 0,79/? | 4,94 |  |  |
| 25 | 20 | 3,1 | 19 | 5,28 | 17,5 | 7,18 | 17 | 17 | 17 | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 1,01/? | 1,03/? | 1,06/? | 6,06 |  |  |
| 31,5 | 30 | 3,76 | 29,5 | 5,88 | 27 | 8,32 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 0,78 | 0,78 | 0,73 |  |  |  | 7,54 |  |  |
| 40 | 42 | 3,68 | 40 | 6,6 | 37,5 | 9,32 | 34 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0,94 |  |  |  | 9,62 |  |  |
| 50 | 55 | 3,98 | 51 | 7,28 | 49 | 10,3 | 43 | 43 | 43 | 1,23 | 1,23 | 1,15 | 2,07/24,4 | 2,07/24 | 2,15/27,8 | 12 |  |  |
| 63 | 68 | 4,92 | 60 | 8,34 | 60 | 11,7 | 48 | 48 | 48 | 1,61 | 1,59 | 1,48 | 2,77/31,7 | 2,74/31,48 | 2,88/36,1 | 14,86 |  |  |
| 80 | 90 | 5,4 | 85 | 9,58 | 75 | 132 | 74 | 74 | 74 | 2,02 | 2,02 | 1,93 |  |  |  | 18,54 |  |  |
| 100 | 120 | 5,84 | 115 | 10,7 | 110 | 15,3 | 90 | 90 | 90 | 2,63 | 2,61 | 2,44 | 4,5/51 | 4,39/51 | 4,55/57,6 | 23,2 |  |  |
| 125 | 160 | 6,78 | 150 | 12,5 | 150 | 17,9 | 120 | 120 | 120 | 3,39 | 3,34 | 3,12 | 5,58/65,4 | 5,64/64,7 | 5,65/72,8 | 29,9 |  |  |
| 160 | 200 | 7,96 | 190 | 14,1 | 180 | 20,7 | 141 | 150 | 150 | 4,1 | 4,15 | 3,9 |  |  |  | 37,1 |  |  |
| 200 | 250 | 8,68 | 250 | 16 | 245 | 23,6 | 178,2 | 186 | 186 | 5,14 | 5,04 | 4,73 | 8,56/100 | 8,35/98 | 8,7/113 | 45,2 |  |  |
| 250 | 320 | 9,8 | 310 | 18,1 | 305 | 27,3 | 217,4 | 230 | 230 | 6,21 | 6,3 | 5,9 |  |  |  | >50 |  |  |

Замер силы кантером на рычаге R=27 см, а где усилия больше 50 кг - мерялись на рычаге R=37,5 см с последующим пересчетом для R=27 см

| ТЭН 1,2,3 треугольник АВС |
| --- |
| об/ мин | Фазное напряжение | Переменный ток в разрыве |  | Постоянное напряжение после трехфазного моста | КПД |
|  | 9,5 Ом | 12,5 Ом | 12,3 Ом |  |  |  |  | Реальная |  | Нагрузка 39,5 Ом | Нагрузка 19,7 Ом | Нагрузка 10 Ом |  |  |  |
|  | U [В] АВ | U [В] АС | U [В] ВС | I [А] А | I [А] В | I [А] С | F [кг] | Р [Вт] А | Р [Вт] В | Р [Вт] С | Р [Вт] общая |  | I [А]/ U [В] | F [кг] | I [А]/ U [В] | F [кг] | I [А]/ U [В] | F [кг] | U [В] х.х. | Р[Вт]общ |
| 12,5 | 4 | 4 | 4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 4,88 |  |  |  |  |  | 0,36/ 14 | 2,8 | 0,52/ 10 | 3,94 | 0,79/ 8 | 5,72 |  |  |
| 16 | 6 | 6 | 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,94 |  |  |  |  |  | 0,45/ 18 | 3,4 | 0,67/ 13,5 | 4,98 | 0,96/ 9 | 6,92 |  |  |
| 20 | 8 | 8 | 8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 7,36 |  |  |  |  |  | 0,59/ | 4,44 | 0,86/ | 6,28 | 1,31/ 13,5 | 9,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 25 | 10 | 10 | 10 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 9,32 |  |  |  |  |  | 0,75/ 30 | 5,55 | 1,1/ 22 | 7,88 | 1,57/ 16 | 11,1 |  |  |
| 31,5 | 11,5 | 11 | 11 | 1,22 | 1,2 | 1,27 | 11,94 |  |  |  |  |  | 0,97/ 38 | 7,02 | 1,45/ 28 | 10,44 | 1,9/ 19 | 13,33 |  |  |
| 40 | 22,3 | 21,3 | 21,2 |  |  |  | 16,78 |  |  |  |  |  | 1,23/ 48 | 8,84 | 1,82/ 35 | 12,9 | 2,59/ 25 | 18,2 |  |  |
| 50 | 23 | 22 | 22 | 2 | 1,98 | 2,6 | 18,86 |  |  |  |  |  | 1,51/ | 10,7 | 2,22/ | 15,6 | 3,32/ 33 | 23,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 43,0 |  |  |  |  |  |
| 63 | 29 | 29 | 29 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 22,7 |  |  |  |  |  | 1,91/ 75 | 13,4 | 2,85/ 60 | 19,58 | 4,0/ 40 | 27,7 |  |  |
| 80 | 39,8 | 37,8 | 37,95 | 3,1 | 3,05 | 3,2 | 29 |  |  |  |  |  | 2,44/ | 17,2 | 3,6/ | 24,9 | 5,33/ 55 | 37,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 100 | 50 | 50 | 50 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 36,3 |  |  |  |  |  | 3,5/ 120 | 21,7 | 4,52/ 90 | 31,0 | 6,5/ 70 | 46,0 |  |  |
| 125 | 65 | 61,8 | 62,5 | 5,2 | 5,11 | 5,37 | 48,1 |  |  |  |  |  | 3,9/ | 26,7 | 5,89/ | 40,5 | 7,88/ 80 | 53,2 | 252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 160 | 81,6 | 82,6 | 81,6 | 6,58 | 6,53 | 6,89 | >50 |  |  |  |  |  | 4,96/ | 34,8 | 7,35/ | 48,8 | 10,25/ | 65,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  | 143,5 |  | 100,0 |  |  |  |
| 200 | 97 | 93 | 94 | 8,09 | 7,8 | 8,35 | >50 |  |  |  |  |  | 6,05/ 235 | 41,6 | 8,83/ 130 | 60,55 | 11,4/ | >50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  | >50 |  |  |  |  |  | 7,55/ 300 | 51,5 | 10,0/ >200 | >50 |  |  |  |  |